D – 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

1.1 PRZEDMIOT SST	3

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST	3

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST	3

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE	3

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	3

2. MATERIAŁY	3

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	3

2.2 LEPISZCZA ASFALTOWE	3

2.3 WYPEŁNIACZ	4

2.4 KRUSZYWO	4

3. SPRZĘT	5

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU	5

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO	5

4. TRANSPORT	6

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU	6

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW	6

5. WYKONANIE ROBÓT	6

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT	6

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ	6

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ	7

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	8

5.5. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT	8

5.6. ZARÓB PRÓBNY	9

5.7. ODCINEK PRÓBNY	9

5.8. WYKONANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO	9

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	9

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT	9

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT	9

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT	9

6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI Z BETONU

ASFALTOWEGO	11

7. OBMIAR ROBÓT	13

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT	13

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA	13

8. ODBIÓR ROBÓT	13

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	13

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI	13

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ	13

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	13

10.1. NORMY	13

10.2. INNE DOKUMENTY	13

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W dla zadania pn. „Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W nawierzchni obciążonej ruchem KR2, wg Wymagań Technicznych WT-2 2016, PN-EN 13108-1 oraz norm związanych zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.5. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltów do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmy-wanie wodą.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach oblicze-niowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały użyte do wykonania końcowego wyrobu objętych przedmiotową SST i końcowy wyrób po-winny spełniać wymagania dla systemu 2+ (system oceny zgodności wyrobu budowlanego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikacyjne jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Do betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą nawierzchni obciążonej ruchem KR2 na-leży stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 14023 spełniający wymagania dodane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 do betonu asfaltowego.

|  | Lp. | Właściwości | Metoda | Wymagania wobec asfaltu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | badania | 50/70 |  |
|  | 1 | Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] | PN-EN 1426 | 50-70 |  |
|  | 2 | Temperatura mięknienia, [ºC] | PN-EN 1427 | 46-54 |  |
|  | 3 | Temperatura zapłonu, nie mniej niż, [ºC] | PN-EN 22592 | 230 |  |
|  | 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, [% | PN-EN 12592 | 99 |  |
|  |  | (m/m)] |  |  |  |
|  | 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wię- | PN-EN 12607-1 | 0,5 |  |
|  |  | cej niż, [% (m/m)] |  |  |  |
|  | 6 | Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, [%] | PN-EN 1426 | 50 |  |
|  | 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, [ºC] | PN-EN 1427 | 48 |  |
|  | 8 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej | PN-EN 1427 | 9 |  |
|  |  | niż, [ºC] |  |  |  |
|  | 9 | Temperatura łamliwości, nie więcej niż, [ºC] | PN-EN 12593 | -8 |  |

2.4. Kruszywo

Do betonu asfaltowego przeznaczonego na warstwę wiążącą nawierzchni obciążonej ruchem KR2 należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania określone w tablicy 3, 4, 5– wg Warunków Technicznych WT-1 2014 i PN-EN 13043.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W.

| Lp. | Właściwości kruszywa |  | Wymagania wobec kruszyw |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KR2 |  |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż |  | GC85/20 |  |
| 2 | Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: |  | G25/15 ,G20/15 G20/17,5 |  |
| 3 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 ; kategoria nie wyższa niż: |  | f2 |  |
| 4 | Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria |  | FI35 lub SI35 |  |
|  | nie wyższa niż |  |  |  |
| 5 | Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i |  | CDeklarowana |  |
|  | łamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż |  |  |  |
| 6 | Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badana |  | LA40 |  |
|  | na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, nie wyższa niż: |  |  |  |
| 7 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 |  | deklarowana przez producenta |  |
| 8 |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 |  | deklarowana przez producenta |
| 9 |  | Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wy- |  | F2 |
|  |  | miarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższ niż: |  |  |
| 10 |  | „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria |  | SBLA |
| 11 |  | Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN |  | deklarowany przez producenta |
|  |  | 932-3 |  |  |
| 12 |  | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; katego- |  | mLPC0,1 |
|  |  | ria nie wyższa niż: |  |  |
| 13 |  | Rozpad krzemianu dwuwapniowego żużla wielkopiecowego |  | wymagana odporność |
|  |  | chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1 |  |  |
| 14 |  | Rozpad związków żelaza żużla wielkopiecowego chłodzonego |  | wymagana odporność |
|  |  | powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2 |  |  |
| 15 |  | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 |  | V3,5 |
|  |  | p. 19.3; kategoria nie wyższa: |  |  |

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W.

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec kruszyw |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR2 |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria | GF85 lub GA85 |
| 2 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii | GTCNR |
| 3 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż | f3 |
| 4 | Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż | MBF10 |
|  | Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielo- |  |
| 5 | nego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, | ECSDeklarowana |
|  | rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: |  |
| 6 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowany przez producenta |
| 7 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowany przez producenta |
| 8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, ka- | mLPC0,1 |
|  | tegoria nie wyższa niż |  |

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W.

| Lp. | Właściwości kruszywa | Wymagania wobec kruszyw |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR2 |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria | GF85 lub GA85 |
| 2 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii | GTCNR |
| 3 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż | f16 |
| 4 | Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż | MBF10 |
|  | Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego |  |
| 5 | z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, | ECSDeklarowana |
|  | kategoria nie niższa niż: |  |
| 6 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowany przez producenta |
| 7 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowany przez producenta |
| 8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, katego- | mLPC0,1 |
|  | ria nie wyższa niż |  |

3. SPRZĘT

3.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2	Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych i sterowaniu elektronicznym wraz z możliwością ciągłego monitorowania

parametrów produkcji masy (wydruki i wersje elektroniczne), o wydajności min. 150 ton/godz.,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym sterowaniem układania i wyposażonych w płytę do wstępnego zagęszczania z układem grzewczym,

- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego, a odchyłka dozowanie nie może przekraczać ± 10% ustalonej jednostkowej ilości dozowania,

- walców stalowych gładkich,

- szczotek mechanicznych,

- samochodów samowyładowczych wysokotonażowych z przykryciem brezentowym,

-    sprzętu drobnego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory wpustowe.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godziny z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca opracowuje i dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartości lepiszcza w betonie asfaltowym AC 11W do warstwy wiążącej nawierzchni obciążonej ruchem KR2 podano w tablicy 6.

- określaniu zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej kierować się należy zapisami podanymi na str. 9 oraz w pkt 8.1 w WT-2 2016.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego AC 11W do warstwy wiążącej wg WT-2 2016.

|  |  | Przesiew, [% (‘m/m)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwość | AC 11W |  |  |
|  |  | KR2 |  |  |
| 1 | Wymiar sita #, [mm] | od |  | do |
| 2 | 31,5 | - |  | - |
| 3 | 22,4 | - |  | - |
| 4 | 16 | 100 |  | - |
| 5 | 11,2 | 90 |  | 100 |
| 6 | 8 | 60 |  | 85 |
| 7 | 2 | 30 |  | 55 |
| 8 | 0,125 | 6 |  | 24 |
| 9 | 0,063 | 3 |  | 8 |
| 10 | Zawartość lepiszcza, WT-2 2016 | Bmin4,8 |  |  |

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych. Beton asfaltowy do warstwy wiążącej nawierzchni obciążonej ruchem KR2 musi spełniać wymagania zamieszczone w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego AC 11W do warstwy wiążącej nawierzchni obciążonej ruchem KR2 wg WT-2 2016.

| Lp. | Właściwość | Warunki zagęszczania | Metoda i warunki badania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wg PN-EN 13108-20 |  | AC 11W KR2 |
| 1 | Zawartość wolnych | C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, pkt 4 | Vmin3,0 |
|  | przestrzeni | 2x50 uderzeń |  | Vmax6,0 |
|  | Wolne przestrzenie | C.1.2, ubijanie, |  | VFBmin 65 |
| 2 | wypełnione lepisz- |  | PN-EN 12697-8, pkt 5 |  |
|  |  | 2x50 uderzeń |  | VFBmax 80 |
|  | czem |  |  |  |
|  | Zawartość wolnych | C.1.2, ubijanie, |  |  |
| 3 | przestrzeni w mie- |  | PN-EN 12697-8, pkt 5 | VMAmin 14 |
|  |  | 2x50 uderzeń |  |  |
|  | szance mineralnej |  |  |  |
|  |  |  | PN-EN 12697-12, przecho- |  |
| 4 | Wrażliwość na dzia- | C.1.1, ubijanie, 2x35 | wywanie w 40ºC z jednym | ITSR80 |
|  | łanie wody | uderzeń | cyklem zamrażaniaa), badanie |  |
|  |  |  | w 25ºC |  |
| a) | Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie |  | wody z jednym cyklem zamrażania podanow w załączniku 1 |  |
| WT-2 2016 |  |  |  |  |

Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego musi spełniać odpowiednie wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Właściwości wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W wg WT-2 2016 (cz. II).

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | AC 11W, KR2 |
| 1 | Wskaźnik zagęszczenia w warstwie, [%] | ≥ 98 |
| 2 | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, [% (v/v)] | 2,0 – 7,0 |

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Inżyniera i zatwierdzeniu recepty laboratoryjnej. Wytwórnia musi być zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą, a sterowanie musi się odbywać elektronicznie.

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza

się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od

temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż ± 2% w stosunku do

masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany

do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany

w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z

tolerancją ± 5ºC.Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego 35/50 w zbiorniku 190ºC.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu

wypełniacza i asfaltu uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa

nie powinna być wyższa o więcej niż 30ºC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej poniżej.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości

temperatury.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej musi wynosić:

- dla betonu asfaltowego AC11W 35/50: 145-180ºC.

- dla betonu asfaltowego AC 11W 50/70: 140-175ºC.

Maksymalna temperatura dotyczy gotowej mieszanki betonu asfaltowego w mieszalniku

otaczarni, natomiast najniższa odpowiada minimalnej dopuszczalnej temperatury dostarczonej

mieszanki na budowę w koszu rozkładarki.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni nie powinny być większe od podanych w tabeli 10.

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą (pomiar łatą 4 m lub równoważną metodą, zgodnie z zapisami w WT-2016.

| Klasa | Element nawierzchni | Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej i |
| --- | --- | --- |
| drogi |  | poprzecznej podłoża pod warstwę wiążącą |
| D | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie | 15 |
|  | przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów |  |

Nierówności podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Warunkach Technicznych WT-2 2016.

- przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli 9, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub/i ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej WT-2 2016.

| Lp. | Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki | Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji |
| --- | --- | --- |
|  | betonu asfaltowego | [kg/m2] |
| 1 | Nawierzchnia asfaltowa (istniejąca) | 0,2¸0,5 |

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.

Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 0,5 h przy zastosowaniu do 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej,

- 2 h przy zastosowaniu 0,5¸1,0 kg/m2 emulsji asfaltowej,

- 8 h przy zastosowaniu powyżej 1,0 kg/m2 emulsji asfaltowej. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

cm. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.6. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując badanie ekstrakcji.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2016 (zawartość lepiszcza oraz uziarnienie).

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC) lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w pkt. 5.2 (tablica 7-8), o więcej niż:

- 1,5 % (v/v) dla AC W (warstwa wiążąca).

5.7. Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy,

- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy,

- sprawdzenie wykonania łączeń podłużnych i poprzecznych, obcięcia krawędzi i połączeń ze studzienkami i włazami.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstw nawierzchni.

Lokalizację i długość odcinka próbnego Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury po-danej w pkt. 5.3 dla wytwarzanej mieszanki. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ≥ 98,0 %.Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać pełne badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania pełne należy także wykonać przy zmianie pochodzenia materiału. W takim przypadku powinna zostać również opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszankę mineralno-asfaltową.

6.3. Badania w czasie robót

W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wymagania zawarte

- niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i Wymagania Techniczne WT-2 2016 należy dla każdego składu mieszanki przeprowadzić badania typu. Badania należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2016, przy czym nie stosuje się podejścia grupowego. Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników zgodnie z punktem A.3 załącznika A do normy PN-EN 13108-21 należy stosować się do Wymagań Technicznych WT-2 2016.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Wykonawca wykona badania w oparciu o Wymagania Techniczne WT-2 2016 z jednoczesnym uwzględnieniem częstotliwości badań podanych w tabeli 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań |
| 1 | Dozowanie składników z częstotliwością | dozór ciągły |
|  | Skład mieszanki mineralno-asfaltowej, uziarnienie mie- | Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontro- |
| 2 | szanki mineralnej, właściwości próbek mieszanki mineral- |  |
|  |  | li Produkcji (ZKP) |
|  | no-asfaltowej – pobranej w wytwórni |  |
| 3 | Właściwości asfaltu (badania niepełne) | Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontro- |
|  |  | li Produkcji (ZKP) |
| 4 | Właściwości wypełniacza (badania niepełne) | Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontro- |
|  |  | li Produkcji (ZKP) |
| 5 | Właściwości kruszywa | Zgodnie z wymaganiami Zakładowej Kontro- |
|  |  | li Produkcji (ZKP) |
| 6 | Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej | dozór ciągły |
| 7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie |
|  |  | wbudowania |
| 8 | Wygląd mieszanki mineralno asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w czasie |
|  |  | wbudowania |

6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg norm podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2 2016. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancjami określonymi w pkt. 5.6.

6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu

Należy wykonać badania sprawdzające z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:

- penetracji w temp. 25ºC,

- temperatury mięknienia PiK,

- nawrotu sprężystego (tylko dla polimeroasfaltów).

Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków:

- wyniki badań sprawdzających j.w. są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2,

- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do do-stawy, są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

Należy określić właściwości wypełniacza opisane w pkt. 2.3 z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:

- uziarnienia,

- wilgotności,

- gęstości.

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa

Należy badać uziarnienie kruszywa z częstotliwością wymagana w ZKP.

Przy każdej zmianie kruszywa należ y określić przydatność kruszywa wg pkt. 2 oraz opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

Dokładność pomiaru ±2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. Mieszanka musi wykazywać jednolitą barwę i jednorodność.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i niniejszą SST.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego podaje tabela 13.

Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 2 | Równość podłużna warstwy | Pomiar równości należy wykonać zgodnie z pkt. 6.4.3 |
| 3 | Równość poprzeczna warstwy | Nie rzadziej niż co 5 m |
| 4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe warstwy | pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowa- |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | nia osi według dokumentacji budowy |
| 7 | Grubość wykonywanej warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 8 | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 9 | Krawędź warstwy | cała długość |
| 10 | Wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 11 | Zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 12 | Wolna przestrzeń w warstwie | jw. |

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikami lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

6.4.3.1. Ocena równości podłużnej

Zgodnie z Dz.U. nr 0, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r., do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem plano grafu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody

kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych dla plano grafu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina.

Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) zamieszczono w tabeli 14.

Tablica 14. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej warstwy wiążącej z mieszanki betonu asfaltowego.

| Klasa | Element nawierzchni | Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równo- |
| --- | --- | --- |
| drogi |  | ści podłużnej warstwy [mm] |
| L | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przezna- | 12 |
|  | czone do ruchu i postoju pojazdów |  |

6.4.3.1. Ocena równości poprzecznej

Zgodnie z Dz.U. nr 0, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r., do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w prze-kroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu na-wierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.

- miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m.

Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy zamieszczono w tabeli 15.

Tablica 15. Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy [mm]

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń |
| --- | --- | --- |
|  |  | równości poprzecznej warstwy [mm] |
| D | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie | 12 |
|  | przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów |  |

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach po-winny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±0,5%

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1 cm. 6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu nie może być mniej-sza od grubości podanej w Dokumentacji Projektowej.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza

- konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia

– pokryte asfaltem drogowym 70/100 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstw z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- wykonanie odcinka próbnego,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

- Inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 12591:2010	Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych.

PN-EN 14023:2011	Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami.

PN-EN 12697 -11: 2012	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 13108-21:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola produkcji.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania Techniczne WT-1 2016 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-wych utrwaleń na drogach krajowych”.

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”, część I, II.

Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.